产品手册

发布日期：2014-06-09　|　阅读：159次

6×7+FC、6×7+IWS、6×7+IWR、6×9W+FC、6×9W+IWR

| 钢丝绳公称直径/mm | 参考重量/（kg/100m） | 钢丝绳公称抗拉强度/MPa |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 |
|  |  | 钢丝绳最小破断拉力/KN |
|  | 天然纤维芯钢丝绳 | 合成纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 |
| 8 | 22.5 | 22.0 | 24.8 | 33.4 | 36.1 | 35.5 | 38.4 | 37.6 | 40.7 | 39.7 | 43.0 |
| 9 | 28.4 | 27.9 | 31.3 | 42.2 | 45.7 | 44.9 | 48.6 | 47.6 | 51.5 | 50.3 | 54.4 |
| 10 | 35.1 | 34.4 | 38.7 | 52.1 | 56.4 | 55.4 | 60.0 | 58.8 | 63.5 | 62.1 | 67.1 |
| 11 | 42.5 | 41.6 | 46.8 | 63.1 | 68.2 | 67.1 | 72.5 | 71.1 | 76.9 | 75.1 | 81.2 |
| 12 | 50.5 | 49.5 | 55.7 | 75.1 | 81.2 | 79.8 | 86.3 | 84.6 | 91.5 | 89.4 | 96.7 |
| 13 | 59.3 | 58.1 | 65.4 | 88.1 | 95.3 | 93.7 | 101 | 99 | 107 | 105 | 113 |
| 14 | 68.8 | 67.4 | 75.9 | 102 | 110 | 109 | 118 | 115 | 125 | 122 | 132 |
| 16 | 89.9 | 88.1 | 99.1 | 133 | 144 | 142 | 153 | 150 | 163 | 159 | 172 |
| 18 | 114 | 111 | 125 | 169 | 183 | 180 | 194 | 190 | 206 | 201 | 218 |
| 20 | 140 | 138 | 155 | 208 | 225 | 222 | 240 | 235 | 254 | 248 | 269 |
| 22 | 170 | 166 | 187 | 252 | 273 | 268 | 290 | 284 | 308 | 300 | 325 |
| 24 | 202 | 198 | 223 | 300 | 325 | 319 | 345 | 338 | 366 | 358 | 387 |
| 26 | 237 | 233 | 262 | 352 | 381 | 375 | 405 | 397 | 430 | 420 | 454 |
| 28 | 275 | 270 | 303 | 409 | 442 | 435 | 470 | 461 | 498 | 487 | 526 |
| 30 | 316 | 310 | 348 | 469 | 507 | 499 | 540 | 529 | 572 | 559 | 604 |
| 32 | 359 | 352 | 396 | 534 | 577 | 568 | 614 | 602 | 651 | 636 | 687 |
| 34 | 406 | 398 | 447 | 603 | 652 | 641 | 693 | 679 | 735 | 718 | 776 |
| 36 | 455 | 446 | 502 | 676 | 730 | 719 | 777 | 762 | 824 | 805 | 870 |
| 注：最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.134（纤维芯）或1.214(钢芯）。 |

6×25Fi+FC、6×25Fi+IWR、6×29Fi+FC、6×29Fi+IWR、6×26WS+FC、6×26WS+IWR、6×31WS+FC、6×31WS+IWR、6×36WS+FC、6×36WS+IWR、6×37S+FC、6×37S+IWR

| 钢丝绳公称直径/mm | 参考重量/（kg/100m） | 钢丝绳公称抗拉强度/Mpa |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 |
|  |  | 钢丝绳最小破断拉力/KN |
| D/mm | 允许偏差/% | 天然纤维芯钢丝绳 | 合成纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 |  |
| 12 | +50 | 54.7 | 53.4 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 95.9 | 93.1 | 100 |  |
| 13 |  | 64.2 | 62.7 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 | 104 | 113 | 109 | 118 |  |
| 14 |  | 74.5 | 72.7 | 81.9 | 102 | 110 | 108 | 117 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 |  |
| 16 |  | 97.3 | 95.0 | 107 | 133 | 143 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 |  |
| 18 |  | 123 | 120 | 135 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 |  |
| 20 |  | 152 | 148 | 167 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 |  |
| 22 |  | 184 | 180 | 202 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 |  |
| 24 |  | 219 | 214 | 241 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 383 | 373 | 402 |  |
| 26 |  | 257 | 251 | 283 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 |  |
| 28 |  | 298 | 291 | 328 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 |  |
| 30 |  | 342 | 334 | 376 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 |  |
| 32 |  | 389 | 380 | 428 | 531 | 572 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 715 |  |
| 34 |  | 439 | 429 | 483 | 599 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 |  |
| 36 |  | 492 | 481 | 542 | 671 | 724 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 |  |
| 38 |  | 549 | 536 | 604 | 748 | 807 | 796 | 858 | 843 | 910 | 891 | 961 | 934 | 1010 |  |
| 40 |  | 608 | 594 | 669 | 829 | 894 | 882 | 951 | 935 | 1010 | 987 | 1070 | 1030 | 1120 |  |
| 42 |  | 670 | 654 | 737 | 914 | 986 | 972 | 1050 | 1030 | 1110 | 1090 | 1170 | 1140 | 1230 |  |
| 44 |  | 736 | 718 | 809 | 1000 | 1080 | 1070 | 1150 | 1130 | 1220 | 1190 | 1290 | 1250 | 1350 |  |
| 46 |  | 804 | 785 | 884 | 1100 | 1180 | 1170 | 1260 | 1240 | 1330 | 1310 | 1410 | 1370 | 1480 |  |
| 48 |  | 876 | 855 | 963 | 1190 | 1290 | 1270 | 1370 | 1350 | 1450 | 1420 | 1530 | 1490 | 1610 |  |
| 50 |  | 950 | 928 | 1040 | 1300 | 1400 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 | 1540 | 1660 | 1620 | 1740 |  |
| 52 |  | 1030 | 1000 | 1130 | 1400 | 1510 | 1490 | 1610 | 1580 | 1700 | 1670 | 1800 | 1750 | 1890 |  |
| 54 |  | 1110 | 1080 | 1220 | 1510 | 1630 | 1610 | 1730 | 1700 | 1840 | 1800 | 1940 | 1890 | 2030 |  |
| 56 |  | 1190 | 1160 | 1310 | 1620 | 1750 | 1730 | 1860 | 1830 | 1980 | 1940 | 2090 | 2030 | 2190 |  |
| 58 |  | 1280 | 1250 | 1410 | 1740 | 1880 | 1850 | 2000 | 1960 | 2120 | 2080 | 2240 | 2180 | 2350 |  |
| 60 |  | 1370 | 1340 | 1500 | 1870 | 2010 | 1980 | 2140 | 2100 | 2270 | 2220 | 2400 | 2330 | 2510 |  |
| 62 |  | 1460 | 1430 | 1610 | 1990 | 2150 | 2120 | 2290 | 2250 | 2420 | 2370 | 2560 | 2490 | 2680 |  |
| 64 |  | 1560 | 1520 | 1710 | 2120 | 2290 | 2260 | 2440 | 2390 | 2580 | 2530 | 2730 | 2650 | 2860 |  |

17×7+FC、17×7+IWS、18×7+FC、18×7+IWS、18×19W+FC、18×19W+IWS、18×19S+FC、18×19S+IWS、18×19+FC、18×19+IWS

| 钢丝绳公称直径/mm | 参考重量/（kg/100m） | 钢丝绳公称抗拉强度/Mpa |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 |
|  |  | 钢丝绳最小破断拉力/kN |
| D/mm | 允许偏差/% | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 |
| 12 | +50 | 56.2 | 61.9 | 70.1 | 74.2 | 74.5 | 78.9 | 79.0 | 83.6 | 83.5 | 88.3 | 87.5 | 92.6 |
| 13 |  | 65.9 | 72.7 | 82.3 | 87.0 | 87.5 | 92.6 | 92.7 | 98.1 | 98.0 | 104 | 103 | 109 |
| 14 |  | 76.4 | 84.3 | 95.4 | 101 | 101 | 107 | 108 | 114 | 114 | 120 | 119 | 126 |
| 16 |  | 99.8 | 110 | 125 | 132 | 133 | 140 | 140 | 149 | 148 | 157 | 156 | 165 |
| 18 |  | 126 | 139 | 158 | 167 | 168 | 177 | 178 | 188 | 188 | 199 | 197 | 208 |
| 20 |  | 156 | 172 | 195 | 206 | 207 | 219 | 219 | 232 | 232 | 245 | 243 | 257 |
| 22 |  | 189 | 208 | 236 | 249 | 251 | 265 | 266 | 281 | 281 | 297 | 294 | 311 |
| 24 |  | 225 | 248 | 280 | 297 | 298 | 316 | 316 | 334 | 334 | 353 | 350 | 370 |
| 26 |  | 264 | 291 | 329 | 348 | 350 | 370 | 371 | 392 | 392 | 415 | 411 | 435 |
| 28 |  | 306 | 337 | 382 | 404 | 406 | 429 | 430 | 455 | 454 | 481 | 476 | 504 |
| 30 |  | 351 | 387 | 438 | 463 | 466 | 493 | 494 | 523 | 522 | 552 | 547 | 579 |
| 32 |  | 399 | 440 | 498 | 527 | 530 | 561 | 562 | 594 | 594 | 628 | 622 | 658 |
| 34 |  | 451 | 497 | 563 | 595 | 598 | 633 | 634 | 671 | 670 | 709 | 702 | 743 |
| 36 |  | 505 | 557 | 631 | 667 | 671 | 710 | 711 | 752 | 751 | 795 | 787 | 833 |
| 38 |  | 563 | 621 | 703 | 744 | 748 | 791 | 792 | 838 | 837 | 886 | 877 | 928 |
| 40 |  | 624 | 688 | 779 | 824 | 828 | 876 | 878 | 929 | 928 | 981 | 972 | 1030 |
| 42 |  | 688 | 759 | 859 | 908 | 913 | 966 | 968 | 1020 | 1020 | 1080 | 1070 | 1130 |
| 44 |  | 755 | 832 | 942 | 997 | 1000 | 1060 | 1060 | 1120 | 1120 | 1190 | 1180 | 1240 |
| 46 |  | 825 | 910 | 1030 | 1090 | 1100 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1300 | 1290 | 1360 |
| 48 |  | 899 | 991 | 1120 | 1190 | 1190 | 1260 | 1260 | 1340 | 1340 | 1410 | 1400 | 1480 |
| 50 |  | 975 | 1080 | 1220 | 1290 | 1290 | 1370 | 1370 | 1450 | 1450 | 1530 | 1520 | 1610 |
| 52 |  | 1050 | 1160 | 1320 | 1390 | 1400 | 1480 | 1480 | 1570 | 1570 | 1660 | 1640 | 1740 |
| 54 |  | 1140 | 1250 | 1420 | 1500 | 1510 | 1600 | 1600 | 1690 | 1690 | 1790 | 1770 | 1870 |
| 56 |  | 1220 | 1350 | 1530 | 1610 | 1620 | 1720 | 1720 | 1820 | 1820 | 1920 | 1910 | 2020 |
| 58 |  | 1310 | 1450 | 1640 | 1730 | 1740 | 1840 | 1850 | 1950 | 1950 | 2060 | 2040 | 2160 |
| 60 |  | 1400 | 1550 | 1750 | 1850 | 1860 | 1970 | 1980 | 2090 | 2090 | 2210 | 2190 | 2310 |

34×7+FC、34×7+IWS、36×7+FC、36×7+IWS

| 钢丝绳公称直径/mm | 参考重量/（kg/100m） | 钢丝绳公称抗拉强度/Mpa |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 |
|  |  | 钢丝绳最小破断拉力/kN |
| D/mm | 允许偏差/% | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 |
| 16 | +50 | 99.8 | 110 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 147 | 152 | 155 | 160 |
| 18 |  | 126 | 139 | 157 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 | 187 | 193 | 196 | 202 |
| 20 |  | 156 | 172 | 193 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | 230 | 238 | 241 | 249 |
| 22 |  | 189 | 208 | 234 | 242 | 249 | 257 | 264 | 272 | 279 | 288 | 292 | 302 |
| 24 |  | 225 | 248 | 279 | 288 | 296 | 306 | 314 | 324 | 332 | 343 | 348 | 359 |
| 26 |  | 264 | 291 | 327 | 337 | 348 | 359 | 369 | 380 | 389 | 402 | 408 | 421 |
| 28 |  | 306 | 337 | 379 | 391 | 403 | 416 | 427 | 441 | 452 | 466 | 473 | 489 |
| 30 |  | 351 | 387 | 435 | 449 | 463 | 478 | 491 | 507 | 518 | 535 | 543 | 561 |
| 32 |  | 399 | 440 | 495 | 511 | 527 | 544 | 558 | 576 | 590 | 609 | 618 | 638 |
| 34 |  | 451 | 497 | 559 | 577 | 595 | 614 | 630 | 651 | 666 | 687 | 698 | 721 |
| 36 |  | 505 | 557 | 627 | 647 | 667 | 688 | 707 | 729 | 746 | 771 | 782 | 808 |
| 38 |  | 563 | 621 | 698 | 721 | 743 | 767 | 787 | 813 | 832 | 859 | 872 | 900 |
| 40 |  | 624 | 688 | 774 | 799 | 823 | 850 | 872 | 901 | 922 | 951 | 966 | 997 |
| 42 |  | 688 | 759 | 853 | 881 | 907 | 937 | 962 | 993 | 1020 | 1050 | 1060 | 1100 |
| 44 |  | 755 | 832 | 936 | 967 | 996 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1170 | 1210 |
| 46 |  | 825 | 910 | 1020 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1190 | 1220 | 1260 | 1280 | 1320 |
| 48 |  | 899 | 991 | 1110 | 1150 | 1190 | 1220 | 1260 | 1300 | 1330 | 1370 | 1390 | 1440 |
| 50 |  | 975 | 1080 | 1210 | 1250 | 1290 | 1330 | 1360 | 1410 | 1440 | 1490 | 1510 | 1560 |
| 52 |  | 1050 | 1160 | 1310 | 1350 | 1390 | 1440 | 1470 | 1520 | 1560 | 1610 | 1630 | 1690 |
| 54 |  | 1140 | 1250 | 1410 | 1460 | 1500 | 1550 | 1590 | 1640 | 1680 | 1730 | 1760 | 1820 |
| 56 |  | 1220 | 1350 | 1520 | 1570 | 1610 | 1670 | 1710 | 1770 | 1810 | 1860 | 1890 | 1950 |
| 58 |  | 1310 | 1450 | 1630 | 1680 | 1730 | 1790 | 1830 | 1890 | 1940 | 2000 | 2030 | 2100 |
| 60 |  | 1400 | 1550 | 1740 | 1800 | 1850 | 1910 | 1960 | 2030 | 2070 | 2140 | 2170 | 2240 |

35W×7、24W×7

| 钢丝绳公称直径/mm | 参考重量/（kg/100m） | 钢丝绳公称抗拉强度/Mpa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 |  |
|  |  | 钢丝绳最小破断拉力/kN |  |
| D/mm | 允许偏差/% |  |  |  |
| 16 | +50 | 118 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 |  |
| 18 |  | 149 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 |  |
| 20 |  | 184 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 |  |
| 22 |  | 223 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 |  |
| 24 |  | 265 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 |  |
| 26 |  | 311 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 |  |
| 28 |  | 361 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 |  |
| 30 |  | 414 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 |  |
| 32 |  | 471 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 |  |
| 34 |  | 532 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 |  |
| 36 |  | 596 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 |  |
| 38 |  | 664 | 816 | 868 | 920 | 972 | 1020 |  |
| 40 |  | 736 | 904 | 962 | 1020 | 1080 | 1130 |  |
| 42 |  | 811 | 997 | 1060 | 1120 | 1190 | 1240 |  |
| 44 |  | 891 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 | 1370 |  |
| 46 |  | 973 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 | 1490 |  |
| 48 |  | 1060 | 1300 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 |  |
| 50 |  | 1150 | 1410 | 1500 | 1590 | 1680 | 1760 |  |
| 52 |  | 1240 | 1530 | 1630 | 1720 | 1820 | 1910 |  |
| 54 |  | 1340 | 1650 | 1750 | 1860 | 1960 | 2060 |  |
| 56 |  | 1440 | 1770 | 1890 | 2000 | 2110 | 2210 |  |
| 58 |  | 1550 | 1900 | 2020 | 2140 | 2260 | 2370 |  |
| 60 |  | 1660 | 2030 | 2160 | 2290 | 2420 | 2540 |  |